SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Podstawowe parametry materiałów budowlanych

Łokietka 6

| Rodzaj materiału | Parametry |
| --- | --- |
| Branża budowlana |  |
| Cegła pełna | -wymiary: 25x12x6,5 cm -wytrzymałość na ściskanie: 5 MPa |
| Zaprawa murarska | - uziarnienie do 1,0 mm - twardość kulkowa 8 N/mm |
| Narożnik aluminiowy z siatką | -wymiary 25x25 mm -długość 3 m |
| Środek gruntujący | -typ: do tynków renowacyjnych -wydajność: 0,25 l/m2 -gęstość objętościowa: 1,3 kg/dm3 -temperatura stosowania: +5 - +25 st.C -czas schnięcia: 24 h |
| Tynk renowacyjny | -zużycie: 15 kg/m2 -uziarnienie: 0-0,5 mm -czas schnięcia: 2 h przy 20 st C -temperatura stosowania: +5 - +25 st.C |
| Tynk cementowo – wapienny | -typ: nakrapiany ( z domieszka kamienia) -zużycie: 2,7 kg/m2 -wydajność: 15kg/m2 -gęstość objętościowa: ok.1,75 g/cm3 -czas schnięcia: 12-48 h -temperatura stosowania: +5 - +25 st.C |
| Farba elewacyjna | -zastosowanie: na zewnatrz -typ: silikatowa -gęstość: 1,6 g/cm3 -czas schnięcia: 3-12 h |
| Pręty zbrojeniowe | -średnica : fi 6 mm typ: karbowany - gatunek stali:STAL A-0 , STAL A-III(34 GS) |
| Kotwy chemiczne | -typ: Hilti,Tytan |
| Pręt stalowy | -średnica : fi 26 mm typ: stal czarna - gatunek stali:St3Sx |
| Kątownik stalowy | -wymiary : 200x200x20 mm typ: stal czarna - gatunek stali:St3Sx |
| Ceownik stalowy | -wymiary : 200x150x20 mm typ: stal czarna - gatunek stali:St3Sx |
| Płaskownik stalowy | -wymiary : 80x10 mm typ: stal czarna - gatunek stali:St3Sx |
| Farba antykorozyjna | -zastosowanie: do stali -gęstość: 1,0 g/cm3 -zużycie: 0,06 l/m2 -czas schnięcia: 24-48 h |