SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE  CPV 45262520-2

- 1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji budowlanych stalowych dla projektu:

USUMIĘCIE SPEKAŃ ŚCIAN ORAZ WYKONANIE SCIĄGÓW SPINAJĄCYCH BUDYNKU PRZY UL.ŁOKIETKA 6 W WAŁBRZYCHU.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji budowlanych.

W zakres tych robót wchodzą:

1.3.1.  Konstrukcje stalowe

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Umowy.

- MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

2.1.  Konstrukcje stalowe

- prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg PT: prety stalowe: katownik hutniczy K200,ceownik hutniczy C200, zabezpieczone antykorozyjnie, stal konstrukcyjna St3SX

- łączniki, kotwy chemiczne montażowe, śruby sdamokontrujace, materiały pomocnicze

2.2. Wymagania dla stali dostarczonej na budowę:

- Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

- Powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:

- Dla pretów żeberkowych wg PN-73/H-92127

- Dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

- Dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000

- Dla ceowników wg PN73/H-93460.03

3.  SPRZĘT

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne”.

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

4.  TRANSPORT.

4.1. 	Transport i składowanie konstrukcji i  wyrobów gotowych

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania. Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT

5.1.     Montaż konstrukcji stalowych

5.1.1.	Montaż konstrukcji i elementów stalowych .

a) Warunki ogólne

Montaż wykonać wg projektu montażu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowiązujących PN i PN-IEC i  zaakceptowanego przez Inżyniera.

Śruby kotwiące i inne elementy konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montażu. Wymiary  gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku, powinny odpowiadać wymaganiom BN-70/9080-02.

b) Warunki szczególne

Przygotowanie elementów

- elementy stalowe należy oczyścić  i pokryć środkiem   antykorozyjnym przeznaczonym   do   zabezpieczania stali zbrojeniowej .

Montaż klamry wklejanej

- po ustaleniu lokalizacji klamry wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla poszczególnego elementu,

- typ klamry podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru,

kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B", Poszczególne

klamry zatopić w środku chemicznym wraz z jednoczesnym montażem w

nawierconym otworze.

Montaż ściągów spinających

- roboty  montażowe  wykonać  zgodnie  z wytycznymi  WTWO  dla  konstrukcji stalowych wg PN-B-06200.

Montaż metodą spawania

- roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

Roboty antykorozyjne

- powłoki  malarskie wykonać zgodnie  z wytycznymi  farbami  epoksydowymi chemoodpornymi,

- przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-H-97052,

- ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

5.1.2. 	Montaż konstrukcji budowlanych stalowych

a)  Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z  zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.

b)  Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być 	spełnione wszystkie

niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu.

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we 	wszystkich fazach prowadzenia robót.

c)    Prace montażowe:

•     Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane 	zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów    należy    wykonywać    w    sposób    zabezpieczający    je    przed uszkodzeniami.   Łączniki    i   elementy   złączne   powinny   być   odpowiednio opakowane, 	oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

•   Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, 	sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.

•     W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność 	przenoszenia sił wywołanych   wpływami   atmosferycznymi   oraz   	obciążeniami   montażowymi, sprzętem i materiałami.

•     Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

•     Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części.

•     	Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach 	plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 	przez wypadnięciem.

•  	W połączeniach śrubowych  w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze 	niż 2 mm.

g)   Tolerancje usytuowania ściągów:

•     	Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy 	śrub 	kotwiących nie powinno być większe niż ± 6 mm.

•     	Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub.

•	Dopuszczalne  pochylenie osi  śruby kotwiącej w stosunku  do 	wymaganego kierunku wynosi 1 mm na 20 mm.

h) Tolerancje montażu:

•  	Osie ściągów spinajacych na poziomie stóp powinny być usytuowane z 	dokładnością ± 5 mm.

•     	Tarcze oporowe sciagów powinny być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku do wymaganego poziomu.

•	Poziom tarcz należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.

•    Dopuszczalna odchyłka końca ściągu  mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300 długości ściągu.

•     	W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej powierzchni styku szczeliny w styku blach 	czołowych po dokręceniu śrub nie powinny być większe niż 1 mm .

i)    Ochrona przed korozją:

•  Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki 	gruntującej powinna być oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia    czystości    wg  PN-H-97051    (PN-70/H-97051)    przy    zachowaniu odpowiedniej 	chropowatości.

•   	Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie.

- Malowanie konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN 86/B-01806 Farbami do zabezpieczeń antykorozyjnych:

- farba podkładowa epoksydowa dwuskładnikowa → 1 warstwa o gr.30µm

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwuskładnikowa→1 warstwy o gr.30µm

•    	Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063.

j)   Odbiór końcowy

Odbiór   końcowy   konstrukcji   powinien   obejmować   	sprawdzenie i  ocenę dokumentów kontroli i badań z całego 	okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest 	zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W 	szczególności powinny być sprawdzone:

-	tarcze konstrukcji,

-	odchyłki geometryczne układu,

-	jakość materiałów i spoin,

-	stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,

-	stan i kompletność połączeń,

k)   Pomiary kontrolne

•    	Przed rozpoczęciem montażu należy operat geodezyjny 	określający 	usytuowanie i   rzędne   wysokościowe   	wszystkich   elementów  	konstrukcji oraz  oznaczyć   na tarczach ustalone pozycje montażowe sciagów.

•    	Dokładność  położenia  elementów  konstrukcji  podczas  montażu   może  być określana pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w 	projekcie nie podano inaczej.

•   	Tolerancja montażu powinny być określane w odniesieniu od środków przekrojów na końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w  S-00.00 “Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola  konstrukcji stalowych

- Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,

- Spoiny czołowe kontrolowane  defektoskopowo, przy  czym klasa wadliwości złącza wg PN-87/M-69722

- W przypadku pojawienia się wad w spoinie obowiązują powtórne badania.

# 7. OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

- Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów

- wstępny montaż

- wykonanie robót zasadniczych montażowych wg wymagań niniejszej ST i Inżyniera,

- zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

- dostawę, montaż, demontaż, pracę rusztowań

- uporządkowanie placu budowy po robotach.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

| 1. | PN-82/S-10052 | Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 10163-1:1999 | Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników walcowanych na gorąco |
| 3. | PN-EN-10016-2:1999/ Ap1:2003 | Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. |
| 4. | PN-EN 10056-1:2000 | Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. |
| 5. | PN 73/H-93460.03 | Kształtowniki stalowe gięte na zimno, otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490MPa |
| 6. | PN-EN 757:2000 | Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenia. |
| 7. | WTWiOR | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB |
| 8. | PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo |  |