SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Podstawowe parametry materiałów budowlanych

Wałbrzyska 36

| Rodzaj materiału | Parametry |
| --- | --- |
| Branża budowlana |  |
| Drzwi PCV | -typ: pełne,bez przeszklenia,klasa A -współczynnik przenikania ciepła : U<1,3 W/m2K -izolacyjność akustyczna: 13 dB |
| Środek do impregnacji drewna | -zastosowanie: na zewnatrz -gęstość: 1,0 g/cm3 -zużycie: 0,06 l/m2 -czas schnięcia: 24-48 h |
| Bloczek betonowy | -wymiary: 24x38x12 cm -wytrzymałość na ściskanie: 20 MPa |
| Bloczek gazobetony | -wymiary: 24x24x25 cm - typ: Ytong -wytrzymałość na ściskanie: 5 MPa |
| Cegła pełna | -wymiary: 25x12x6,5 cm -wytrzymałość na ściskanie: 5 MPa |
| Beton | -typ: B10 -wytrzymałość na ściskanie: 5 MPa -wytrzymałość na rozciąganie: 0,8 MPa |
| Beton | -typ: B20 -wytrzymałość na ściskanie: 20 MPa -wytrzymałość na rozciąganie: 0,3 MPa |
| Beton | -typ: B15 W-4 - typ:wodoodporny -wytrzymałość na ściskanie: 20 MPa -wytrzymałość na rozciąganie: 1,5 MPa |
| Zaprawa murarska | - uziarnienie do 1,0 mm - twardość kulkowa 8 N/mm |
| Siatka metalowa | -średnica drutu: do 2 mm -oczko: 5x5 cm |
| Folia budowlana | -grubość: 0,2 -0,5 mm |
| Obróbki blacharskie | -grubość blachy: 0,7 mm -materiał: stalowe ocynkowane |
| Masa izolacyjna | -typ: asfaltowa -powłoka: 2-3 mm -czas schniecia: 3 h -temperatura stosowania: +5-+35 st.C |
| Papa | -typ: termozgrzewalna |
| Folia kubełkowa | -materiał: polietylen (HDPE) -grubość: 5 mm -odporność na ciśnienie: 150 kN/m2 -temperatura stosowania: -30:+80 st C -gramatura: 450 g/m2 |
| Klej do zatapiania siatki | -zużycie: 3-4 kg/m2 -powłoka: 5 mm -czas schnięcia: 3 h -temperatura stosowania: +5-+25 st.C -przyczepność: 0,7 MPa |
| Narożnik aluminiowy | -wymiary 25x25 mm -długość 3 m |
| Siatka z włókna szklanego | - szerokość 100 cm -materiał PCV-U |
| Pręty zbrojeniowe | -średnica : fi 6 mm i fi 12 mm typ: karbowany - - gatunek stali:STAL A-0 , STAL A-III(34 GS) |
| Siatka zbrojeniowa | -średnica : fi 6 mm -typ: pręt gładki -rozstaw oczek: 20x20 cm - - gatunek stali:STAL A-0 ,STAL A-III(34 GS) |
| Kotwy chemiczne | -typ: Hilti,Tytan |
| Więźba dachowa | -drewno: sosnowe |
| Rynny i rury spustowe | -średnica : fi 100 mm -materiał: PCV |
| Branża sanitarna |  |
| Rura i kształtki drenarskie | -Materiał:PVC zewnetrzna -Wymiary: 110,160,200 |
| Studzienka kanalizacji deszczowej | -Typ: Wawin 425 -materiał: Polietylen |
| Właz do studzienek Wawin | -wymiary: fi425 mm -materiał: betonowa |
| Kręgi betonowe | -wymiary: fi800 x 50 mm -ciężar: 120 kg -wytrzymałość na ściskanie: 100 MPa |
| Kręgi betonowe | -wymiary: fi1000 x 50 mm -ciężar: 150 kg -wytrzymałość na ściskanie: 100 MPa |
| Zaprawa murarska | - uziarnienie do 1,0 mm - twardość kulkowa 8 N/mm |
| Masa izolacyjna | -typ: asfaltowa -powłoka: 2-3 mm -czas schniecia: 3 h -temperatura stosowania: +5-+35 st.C |
| Beton | -typ: B25 -wytrzymałość na ściskanie: 8 MPa -wytrzymałość na rozciąganie: 1,5 MPa -moduł sprężystości: 26,5x10(-3) MPa |
| Właz do studzienki | -wymiary: fi800 mm -materiał: betonowa |