SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Podstawowe parametry materiałów budowlanych

Polna 2 m.1,4,5,6,9,10,11,13.

| Rodzaj materiału | Parametry |
| --- | --- |
| Branża sanitarna |  |
| Cegła budowlana | -typ: pełna -wymiary: 25x12x6 cm |
| Zaprawa murarska | - uziarnienie 3-10 mm - twardość kulkowa 20 N/mm - wytrzymałość na ściskanie >2,5 N/mm - współczynnik przewodzenia ciepła 0,28 W/m |
| Nawiewnik podokienny | -przepływ powietrza: 120 m3/h -tłumienie akustyczne: 33 dB (A) |
| Nawiewnik okienny | -przepływ powietrza: 70 m3/h -tłumienie akustyczne: 33 dB (A) |
| Rura prosta +kształtki | - Wymiary Ø150 x1,0 mm/ Ø200 x1,0 mm - Materiał stal ocynk -odporność temperaturowa <300 st.C |
| Przewód wentylacyjny | - Wymiary Ø150 x1,0 mm - Materiał stal ocynk -odporność temperaturowa <300 st.C |
| Kratka wentylacyjna | - Wymiary Ø150 mm - Materiał: PCV -kolor : biały |
| Kratka nawiewna drzwiowa | - Wymiary 300x100 mm - Materiał: PCV -kolor : biały |
| Profile stalowe | - wymiar:20x20x1 mm -długość 6 m |
| Narożnik aluminiowy | -wymiary 25x25 mm -długość 3 m |
| Taśma samoprzylepna z włókna szklanego | - szerokość 5 cm |
| Płyta G-K | -grubość : 12,5 mm -wymiary: 2,5 x 12,50 m -wytrzymałość na obciążenia : 5 MPa |
| Tynk cem-wap | - uziarnienie do 1,2 mm - twardość kulkowa 8 N/mm - wytrzymałość na ściskanie >2,5 N/mm - współczynnik przewodzenia ciepła 0,28 W/m |
| Farba emulsyjna | -gęstość: 1,50 g/cm3 -czas schnięcia : 2 h |
| Siatka z włókna szklanego | - szerokość 100 cm -materiał PCV-U |
| Płyta OSB | -grubość : 15 mm -wymiary: 2,5 x 12,50 m -wytrzymałość na obciążenia : 20 MPa |
| Klej do zatapiania siatki | -przyczepność: min. 0,2 N/mm2 -grubość warstwy: 2 -7 mm |
| Tynk | -rodzaj:akrylowy typ:baranek granulacja: 2 mm |