SPECYFIKACJA TECHNICZNO – MATERIAŁOWA

| Cement portlandzki | - zmiany objętości (Le Chatelier): ≤ 10mm - początek czasu wiązania : ≥75 minut - wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: ≥10MPa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 32,5MPa ≤ 52,5MPa |
| --- | --- |
| Blacha stalowa ocynkowana, płaska | - grubość 0,50-0.55mm - granica plastyczności : 250-280MPa - wytrzymałość na rozciąganie: 330MPa |
| Blacha stalowa powlekana , płaska | - grubość 0,60mm - granica plastyczności : 250-280MPa - wytrzymałość na rozciąganie: 330MPa |
| Spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 | - temperatura topnienia: 183-193ºC - temperatura pracy: 250-350ºC - zawartość cyny: 59,5-60,5% - zawartość ołowiu: 39,5-40,5% - min. czystość surowców: 99,90% |
| Wapno hydratyzowane | - wapno czynne: >80% - wilgotność: ≤2% - pozostałość na sicie 0,2mm: ≤2% - pozostałość na sicie 0.09mm:≤7% - głębokość wnikania:≥10 i ≤50mm |
| Łaty i listwy iglaste | - o przekroju 4*6cm - rozstaw łat dostosowany do wymagań konstrukcyjnych dachówki - drewno klasy min. C30 zabezpieczone środkiem ogniochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4 lub równoważnym |
| Farba olejna nawierzchniowa | - gęstość: najwyżej 1,5g/cm3 - lepkość (kubek Forda) : 130-160s(20ºC) - czas schnięcia powłoki: najwyżej 12h(20±2ºC) - grubość powłoki po wyschnięciu:30µm |
| Masa zbrojąca - bezcementowa wzmocniona włóknami masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojącej | - gęstość: DIN 53217 wartość 1.7-1,8g/cm3 - wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 200-400 - wsp. przewodzenia ciepła DIN 4108 0,70 W/(m*K) |
| Powłoka gruntująca - głęboko penetrujący preparat gruntujący na bazie żywic poliakrylowych | - gęstość: DIN 53217 wartość 0,8g/cm3 |
| Tynk silikatowy – silikatowy tynk wierzchni baranek | - gęstość: DIN 53217 wartość 1.8-2,0 g/cm3 - wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 75-110 - odczyn pH: VIQO 011 11-12 - wsp. przenikania wody : PN-EN 1062-3 0,1-0.2 kg/(m2h1/2) |
| Środek pomocniczy | – wodorozcieńczalny, środek dezynfekujący na powierzchnie zaatakowane przez algi i/lub grzyby |
| Tynk silikatowy modelowany – silikatowy tynk | - gęstość: DIN 53217 wartość 1.8-2,0 g/cm3 - wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 75-110 - odczyn pH: VIQO 011 11-12 - wsp. przenikania wody : PN-EN 1062-3 0,1-0.2 kg/(m2h1/2) |
| Wzmocniona pancerna siatka zbrojąca | - ciężar powierzchniowy VIAS 003 >470 g/m2 - wielkość oczek VIAS 001 7,5*7,5 mm - wytrzymałość na zerwanie: DIN EN ISO 13 934-1 w stanie dostarczenia >4000 N/50mm po 28d składowania >2000 N/50mm |
| Zaprawa mineralna – zaprawa fugowa z terrasem M5 | - gęstość stwardniałej zaprawy : DIN 18555 1,94 g/cm3 - wsp. dyfuzji pary wodnej : PN-EN 998-1 <12 - absorpcja wody przez kapilarne podciąganie: PN-EN 998-1 0.75 kg/m2*min1/2 - wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach: DIN 18555 1,6 N/mm2 |
| Zaprawa mineralna – mineralna zaprawa klejąca | - gęstość stwardniałej zaprawy : DIN 18555 wartość 1,4 g/cm3 - wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 15-35 - wsp. przewodzenia ciepła DIN 4108 0,87 W/(m*K) - wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach: DIN 18555 3-4 N/mm2 |
| Siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie | - ciężar powierzchniowy VIAS 003 >155 g/m2 - wielkość oczek VIAS 001 6*6 mm - wytrzymałość na rozciąganie: DIN EN ISO 13 934-1 w stanie dostarczenia >1750 N/50mm po 28d składowania >1000 N/50mm |
| Powłoka gruntująca – wodorozcieńczalna powłoka gruntująca na bazie wodnego szkła potasowego | - gęstość: DIN 53217 1,1g/cm3 |
| Elewacyjna farba silikatowa – matowa, jednoskładnikowa farba silikatowa | - gęstość: PN-EN ISO 2811-2 1,6 g/cm3 - wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 40 - odczyn pH: VIQO 011 10,5-12 - wsp. przenikania wody : PN-EN 1062-3 <0,1 kg/(m2h1/2) |
| Powłoka pośrednia – pigmentowana powłoka pośrednia z wypełniaczem kwarcowym. Na bazie spoiwa akrylowego | - gęstość: DIN 53217 1,58 g/cm3 - wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 570 - odczyn pH: VIQO 011 8,5-9 - wsp. przenikania wody : PN-EN 1062-3 0,05 kg/(m2h1/2) |
| Powłoka gruntująca – rozpuszczalnikowy środek hydrofobizująco – impregnujący na bazie mieszaniny silanów i siloksanów | - gęstość: DIN 53217 1,05 g/cm3 |
| Folia kubełkowa | - materiał : polietylen o wysokiej gęstości - grubość: >0.5mm - wysokość tłoczenia : 8-9mm - odporność na : działanie korzeni, grzybów , bakterii |
| Dachówka ceramiczna karpiówka standard półokrągła | - wymiary: 380*180mm - zapotrzebowanie: 36szt/m2 - ciężar: 1,7kg/szt. |
| Beton zwykły C16/20(B20) | - wytrzymałość kostki na ściskanie : 20MPa - wytrzymałość na rozciąganie: 1,9MPa - wielkość ziarna : 0-4mm - gęstość : ok. 2000 kg/m3 |
| Cegła pełna klinkierowa | - wymiary : 25*12*6,5cm - klasa 35 - absorpcja wody <6% |
| Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS podkładowa | - grubość papy: 4,5mm - giętkość w niskich temperaturach: -15º - tkanina szklana do mocowania mechanicznego, gramatura : 200g/m2 |
| Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia | - grubość papy: 4,5mm- 5,2mm - giętkość w niskich temperaturach: -20º - tkanina szklana do mocowania mechanicznego, gramatura : 200g/m2 |
| Tynk mineralny - zbrojony włóknami tynk nawierzchniowy, drobnoziarnisty tynk z trassem | - gęstość stwardniałej zaprawy : PN-EN 998-1/998-2 1,45 g/cm3 - wsp. dyfuzji pary wodnej : PN-EN 998-1 <15 - absorpcja wody przez kapilarne podciąganie: PN-EN 998-1 0.7 kg/m2* <0.4 - wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach: DIN 18555 2,07 N/mm2 |

Specyfikacja materiałowa określa podstawowe parametry techniczne równoważnych  materiałów

budowlanych jakie Wykonawca robót może zastosować przy realizacji zadania

Opracowała: