SPECYFIKACJA TECHNICZNO – MATERIAŁOWA

Remont klatki schodowej

ul.  Limanowskiego 7 w Wałbrzychu

| Cement portlandzki | - zmiany objętości (Le Chatelier): ≤ 10mm - początek czasu wiązania : ≥75 minut - wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: ≥10MPa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 32,5MPa ≤ 52,5MPa |
| --- | --- |
| Wapno hydratyzowane | - wapno czynne: >80% - wilgotność: ≤2% - pozostałość na sicie 0,2mm: ≤2% - pozostałość na sicie 0.09mm:≤7% - głębokość wnikania:≥10 i ≤50mm |
| Farba emulsyjna wewnętrzna | - gęstość: 1,47-1.52g/cm3 (20±0.5ºC) - lepkość : 8000-10000mPas(20±2 ºC) - zawartość części stałych: 52,0-56,0%wag. - czas schnięcia powłoki: 2h(23±2ºC) |
| Farba polimerowa nawierzchniowa | - gęstość: najwyżej 1,5g/cm3 - lepkość (kubek Forda) : 130-160s(20ºC) - czas schnięcia powłoki: najwyżej 12h(20±2ºC) - grubość powłoki po wyschnięciu:30µm |
| Wykładzina podłogowa rulonowa typu Tarkett | - grubość: 2,00mm - odporność na poślizg: R9 - gramatura: 2820g/m2 |