SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH

Specyfikacja materiałowa określa podstawowe parametry techniczne równoważnych  materiałów   budowlanych jakie Wykonawca robót może zastosować przy realizacji zadania.

„Remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej i bocznej wraz z odwodnieniem  budynku zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 23 w Wałbrzychu”

| Rodzaj materiału | Parametry |
| --- | --- |
| Woda | Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. |
| Piasek (odsypka, obsypka, zasypka rury deszczowej ) | Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: - nie zawierać domieszek organicznych, - składać się z różnych frakcji - piasek płukany nie zawierający kamieni |
| Styropian EPS 70-040 o grubości 15 cm | - Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,040 W/(mK) - Wytrzymałość na ściskanie >70 kPa - Wytrzymałość na zginanie > 115 kPa - wytrzymałość na rozrywanie > 100 kPa - reakcja na ogień: Euroklasa E |
| Okna z tworzyw sztucznych | okno z PVC o współczynniku U całego okna 1,5 W/m2K i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system pięciokomorowy o szerokości 73 mm (z zachowaniem kształtu, podziału i wymiarów), białe |
| Drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań | - wymagania akustyczne: >Rw 27 dB - współczynnik przenikania ciepła: U≤2,6 W/m2K - klasa odporności ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm) |
| Tynk z efektem lotosu | -Gęstość 1,7-1,9 g/cm³ -Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza „sd” 0,05 0,08 m Wsp. przepuszczalności wody „w” <0,05 kg/(m2h1/2) -Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 25 - 40 - Klasa reakcji na ogień A2-s1, d0 - Wsp. Przewodzenia ciepła λ 0,7 W/(m*K) |
| Płytki klinkierowe | -nasiąkliwość wodna: 0,5%<E≤2,6% -mrozoodporność: wymagana -odporność na plamienie : min. 3 kl |
| Zaprawa reprofilacyjna | -Gęstość nasypowa 1,09 g/cm3 -Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) 1,24 g/cm3 -Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) 1,40 N/mm2 -Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) 3,8 N/mm2 -Absorpcja wody przez kapilarne podciąganie c W 0 (nie określona) - Współczynnik paroprzepuszczalności μ < 15 |
| Powłoka gruntująca | -Gęstość 0,8 g/cm³ -Zawartość części stałych 8,3 % |
| Farba chlorokauczukowa | -Gęstość - nie więcej niż 1,35 g/cm3 - Zawartość substancji stałych - 53 ÷ 63 % wag. / 42 ÷ 47 % obj. |
| Środek hydrofobizujący | Gęstość 0,80 kg/dm3 |
| Siatka z włókna szklanego | -Wielkość oczek: 4,0 x 4,5 mm (±0,5) -Masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m² -Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku a ) w warunkach laboratoryjnych:≥ 35 N/mm b ) w roztworze alkalicznym: ≥ 25 N/mm -Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej: a ) w warunkach laboratoryjnych: ≤ 4,5 % b ) w roztworze alkalicznym: ² ≤ 3,0 % -Zużycie materiału: 1,1 mb/m² powierzchni |
| Blacha cynkowo-tytanowa | skład chemiczny -Cynk (Zn) 99,995% -Miedź (Cu) 0,08 ÷ 1,0 % -Tytan (Ti) 0,06 ÷ 0 - Aluminium (Al) ≤ 0,015 % tolerancje wymiarowe produktów standardowych -grubość (arkusze i taśmy) ±0,03 mm -szerokość (arkusze i taśmy) +2/-0 mm -długość +10/-0 mm -prostoliniowość ≤ 1,5 mm/m -płaskość ≤ 2,0 mm własności mechaniczne (wzdłuż kier. walcowania) -wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 150MPa -umowna granica plastyczności Rp0,2 110 – 160 MPa -wydłużenie trwałe przy zerwaniu A50 ≥40% -wydłużenie względne przy pełzaniu ≤ 0,1 % własności fizyczne -gęstość 7200 kg/m3 -temperatura topnienia 418 °C -temperatura rekrystalizacji ≥ 300 °C -współczynnik rozszerzalności termicznej (wzdłuż kierunku walcowania) 0,022 mm/(m*K) -współczynnik rozszerzalności termicznej (prostopadle do kierunku walcowania) 0,017 mm/(m*K) |
| Podsypka, obsypka drenaż | żwiru o max. średnicy zastępczej Ø32 mm. |
| Zasypka drenaż | tłuczniem o uziarnieniu Ø31,5-63mm |
| Rura zewnętrzna kanalizacji deszczowej | Rura PVC-U klasy ,,N’’ SDR41, SN4 łączona na uszczelkę gumową profilowaną o średniej grubości ścianki ø 160 x 4,0 mm |
| Rura zewnętrzna drenażu opaskowego | rura drenarska karbowana dwuścienna o średnicy Ø150 PE z perforacją na 2/3 obwodu (w pełni sączące) |
| Studni kanalizacyjne z tworzywa | Studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego - rury trzonowej karbowanej PP SN4 ø425mm i 600mm |
| Studnia kanalizacyjna betonowa | - kręgi betonowe o średnicy 1000mm - beton B45 - minimalna grubość dna studni 15 cm |
| Cement portlandzki | - zmiany objętości (Le Chatelier):≤ 10mm - początek czasu wiązania :≥ 75 minut - wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: ≥ 10MPa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥32,5MPa ≤52,5MPa |
| Tynk renowacyjny | - gotowy tynk renowacyjny -wytrzymałość na odrywanie > 0,08N/mm2 - nasiąkliwość W2 - paroprzepuszczalność μ ≤ 15 |
| Preparat do wykonywania przepony poziomej | - preparat hydrofobizujący - baza: związki krzemu -kolor: bezbarwny -ciężar właściwy: 1,3 g/cm³ -wartość pH: 12,2 -temp. podłoga/obróbki: +5oC do +30oC -czyszczenie: wodą w świeżym stanie -zużycie: W zależności od chłonności |
| Izolacja wykonywana na zimno | - jednokomponentowa powłoka izolacyjna bitumiczna -wodoszczelność W2A -zdolność mostkowania rys CB2 -odporność na wodę -elastyczność w niskich temperaturach -stabilność w podwyższonych temperaturach -klasa reakcji na ogień E -wytrzymałość na ściskanie C2A |
| Folia kubełkowa | -membrana kubełkowa przeznaczona do ochrony ścian piwnic i fundamentów o parametrach: - materiał: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), - grubość 0,5 mm, - wysokość tłoczenia: 8÷9 mm, - odporność na: działanie korzeni, grzybów, bakterii |
| Ścianka dociskowa | - z betonu C20/25 Ścianka grubości 15cm, zbrojona dwustronną siatką z prętów fi12 co 15 cm ze stali RB 500 |
| Wapno hydratyzowane | - wapno czynne: > 80% - wilgotność: ≤ 2% - pozostałość na sicie 0,2 mm: ≤ 2% - pozostałość na sicie 0,09 mm: ≤ 7% - głębokość wnikania: ≥ 10 i ≤ 50 mm |