SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH

Specyfikacja materiałowa określa podstawowe parametry techniczne równoważnych  materiałów budowlanych jakie Wykonawca robót może zastosować przy realizacji zadania przy zastosowaniu systemu innego producenta.

| Rodzaj materiału | Parametry |
| --- | --- |
| Siatka z włókna szklanego | -wielkość oczek: 4,0 x 4,5 mm (±0,5) -masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m² -siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku a ) w warunkach laboratoryjnych:≥ 35 N/mm b ) w roztworze alkalicznym: ≥ 25 N/mm Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej: a ) w warunkach laboratoryjnych: ≤ 4,5 % b ) w roztworze alkalicznym: ² ≤ 3,0 % |
| Farba silikatowa | Gęstość DIN 53 217 - 1,6 g/cm3 Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) - 62 % Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 10,5-12 Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 - 310 g/(m2 d) Wsp. dyfuzji pary wodnej µ DIN EN ISO 7783-2 - 400 Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 - 0,07 m Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 - 0,36 kg/(m2 h1/2) Grubość powłoki DIN EN 1062-1 150-200 µm Stopień bieli CIE 80% Połysk DIN EN 1062-1 Matowy (przy 85°) |
| Powłoka gruntująca | Gęstość DIN 53 217 - 1,1 g/cm3 Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 % Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12 |
| Sucha zaprawa do spoinowania | - gęstość nasypowa 1,1 kg/dm3 - wytrzymałość na ściskanie PN-EN 13888 ≥ 15MPa - absorpcja wody po 240min PN-EN 13888 ≥ 5g - wytrzymałość na zginanie PN-EN 13888 ≥ 2,5MPa |
| Powłoka gruntująca | Gęstość DIN 53 217 - 1,1 g/cm3 Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 % Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12 |
| Farba silikatowa | Gęstość DIN 53 217 - 1,6 g/cm3 Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) - 62 % Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 10,5-12 Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 - 310 g/(m2 d) Wsp. dyfuzji pary wodnej µ DIN EN ISO 7783-2 - 400 Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 - 0,07 m Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 - 0,36 kg/(m2 h1/2) Grubość powłoki DIN EN 1062-1 150-200 µm Stopień bieli CIE 80% Połysk DIN EN 1062-1 Matowy (przy 85°) |
| Zaprawa klejąca | Gęstość nasypowa PN-EN 998-1 - 1,54 g/cm3 Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) PN-EN 998-1 - 1,42 g/cm3 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998-1 - 2,5 N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) PN-EN 998-1 - 6 N/mm2 Absorpcja wody przez kapilarne podciąganie c PN-EN 998-1 - W 0 Współczynnik paroprzepuszczalności μ PN-EN 998-1 - < 12 |
| Organiczny tynk wierzchni o fakturze baranka | - gęstość wg PN-EN ISO 2811: 1,7-1,9 g/cm3 - równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza wg PN-EN ISO 7783: 0,16-0,18 m - absorbcja wody w EN 1062-1 < 0,05 kg/(m²h - wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ wg PN-EN ISO 7783: 90-100 - reakcja na ogień (klasa) PN-EN 13501-1 A2-s1, d0 - przewodność cieplna: DIN 4108 0,7 W/(m*K) |
| Płyty styropianowe EPS 70-040 | - wytrzymałość na zginanie: 237 kPa - wpłcz. przewodzenia ciepła: 0,040 W/m2K - naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: > 70 kPa - wytrzymałość na zginanie > 155 kPa - wytrzymałość na rozrciąganie > 100 kPa - reakcja na ogień: Euroklasa E |
| Okna z tworzyw sztucznych | okna z PCV (o wspłcz. U bez wymagań), białe |
| Cement portlandzki wymagania wg PN-EN 197-1 | - stałość objętości (Le Chaterier): ≤ 10mm - początek czasu wiązania: ≥ 75 min. - wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: ≥ 10 Mpa - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 32,5 Mpa ≤ 52,5 Mpa - Zawartość siarczanów (jako SO3): max. 3,50% - Zawartość chlorków: max 0,10% |
| Wapno hydratyzowane | - wapno czynne: > 80% - wilgotność: ≤ 2% - pozostałość na sicie 0,2 mm: ≤ 2% - pozostałość na sicie 0,09 mm: ≤ 7% - głębokość wnikania: ≥ 10 i ≤ 50 mm |
| Spoiwo cynowo-ołowiowe LC60 | - temperatura topnienia: 183-193 oC - temperatura pracy: 250-350 oC - zawartość cyny: 59,5-60,5% - zawartość ołowiu: 39,5-40,5% - min. czystość surowców: 99,9% |
| Farba ftalowa nawierzchniowa | - gęstość powyżej 1,5 g/cm3 - lepkość (kubek Forda 5mm): 130-160s (20oC) - czas schnięcia powłoki: maksymalnie 12h (20±2oC) - grubość powłoki po wyschnięciu 30µm |
| Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania | - gęstość nie więcej niż1,35 g/cm3 - lepkość (kubek wypływowy 6mm): 60-80s - zawartość substancji stałych: 60-70%wag./48=-2%obj. - masa suchej powłoki o gr 40 um: ok. 0,06-0,08 kg/m2 |
| Rury spustowe blachy ocynkowanej o średnicy 120 mm | - grubość rdzenia stalowego: 0,5 mm - powłoka: Poliester, HBP - grubość powłoki ocynku: 275 g/m2 |
| Bitumiczna masa uszczelniająca | - Temp. aplikacji/ podłoża: +5 °C do +30 °C - Czas obrabialności: ok. 60 minut - Odporność na wysokie temperatury, +70 °C,wg PG KMB: potwierdzono - Obciążenie przy nacisku, 0,3 MN/m³, wg PG KMB: potwierdzono - Mostkowanie rys wg DIN 28052-6: co najmniej 2 mm - Wodoszczelność wg DIN 52123 (ciśnienie szczelinowe 1 mm): potwierdzono |
| Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca | - Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność) wg DIN EN 1542: >0,5 N/mm² - Wytrzymałość na rozrywanie wg DIN 53504: > 0,4 N/mm² w temp. +23°C - Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN 53504: >8 % w temp. +23 °C - Mostkowanie rys wg DIN 28052-6 (PG MDS), rysa 0,4 mm,24h: potwierdzono - Wodoszczelność związanej warstwy wg PG MDS/AiV, (20 m WS): potwierdzono - Wodoszczelność wobec wody o negatywnym ciśn.: 1,5 bara - Współczynnik przenikania pary wodnej, μ: ok. 1000 - Wartość Sd (opór dyfuzyjny) przy grubości warstwy po wyschnięciu 2 mm: ok. 2 m - Wartość Sd, CO2 przy grubości warstwy po wyschnięciu 2 mm: ok. 211m |

Wykonanie izolacji termicznej ścian wykonać wg jednego z dostępnych systemów

dociepleń opartych na metodzie lekkiej mokrej